«МАтериалы МАльцева»

«ДОКАС»

НЕТОКСИЧНАЯ ДОЛГОВЕЧНАЯ ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ШИФЕРА, БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,

ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

ТУ 13-0249563-21-95

Согласовано Главным врачом Центра Государственного Санитарно-эпидемиологического надзора

в г. Москве Н.Н.Филатовым (письмо №11-27/306 от 28.11.95.)

Нетоксичная краска «Докас» применяется для наружной окраски конструкций и сооружений из железобетона, а также кирпича, дерева, кровельных и других материалов. Использование в составе краски водных акриловых дисперсий и специальных добавок обеспечивает высокую адгезию покрытия к различным поверхностям, а эффективные антифризы и светостабилизаторы – ее высокую свето-,  влаго-, и атмосферостойкость. По данным испытаний в климатической камере срок службы краски с сохранением защитных свойств составляет не менее 15 лет. Краска не содержит органических растворителей, что обеспечивает ее взрыво-пожаробезопасность и нетоксичность в процессе работы и эксплуатации. Рабочие инструменты промываются водой.

Краска наносится валиком или кистью, срок хранения – 6 месяцев.

В процессе длительной эксплуатации покрытие из краски «Докас» не растрескивается и не отслаивается. Расход краски 175-225 г/м2 на два слоя в зависимости от способа нанесения и качества поверхности.

Технические характеристики:

| Внешний вид пленки высохшей краски Сухой остаток, % масс Вязкость по вискозиметру ВЗ-4, сек Расход краски, г/м2 Морозостойкость при транспортировке и хранении, циклов, не менее Время высыхания «до степени 3», часов, не более Величина рН Минимальная температура плёнкообразования, оС | матовая или полуматовая пленка 60-65 35-50 175-225 5 1 7-9 +10 |
| --- | --- |

Сравнительные испытания эксплуатационной стойкости красок «ДОКАС» проведенные на Воскресенском и Белгородском комбинатах асбоцементных изделий показали, что при окраске шифера, краска «ДОКАС» показывает наилучшие результаты среди большого ряда красок: «Хеликон», «Ярославна», «Полифан», «Унисед», «Тедиса», черная французская краска.

После 70 циклов испытания покрытия на основе краски «ДОКАС» характеризуются незначительным изменением цвета, незначительным мелением и отслаиванием 2-3 %. В то время как покрытие на основе краски «Унисед» (фирмы «Квил») полностью разрушается и сильно меняет цвет, то же самое происходит с красками «Ярославна» (Белгород, США) и французской краской.

При покрытии краской «ДОКАС» бетонных и цементных поверхностей необходима их предварительная обработка акриловой грунтовкой «АКРОГРУНТ».

Очень важно отметить, что благодаря присутствии в краске «ДОКАС» эффективных, водо-невымываемых антисептиков, окрашенные поверхности не обрастают грибком и мхом. С использованием красок «ДОКАС» был создан «ЭКОШИФЕР» – безвредный красивый и долговечный плитный кровельный материал.

РАЗРАБОТЧИК:

Мальцев В.В., доктор химических наук, академик РАЕН,

главный эколог деревянного домостроения,

зам. генерального директора ОАО «Гипролеспром» по научной работе

107140, Россия, Москва, проезд Комсомольской пл., д. 3/32Б, www.giprolesprom.ru,

научно-технический директор ООО «НПО ЭкРусХим»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «НПО ЭкРусХим», www.ecrushim.ru

ЗАКАЗ МАТЕРИАЛА:

Тел.: (499) 260-27-08, факс:(499) 260-27-06, 413-84-65, (4822) 70-02-79

e-mail:ma-ma@email.su